FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION

La référence 141A est composée d’un support en Tissu de Verre enduit de PTFE (Polytétrafluoréthylène). L’enduction est parfaitement uniforme.

PROPRIETES

- Anti-adhérent – très bon coefficient de glissement

- Résiste à des températures de -200°C à +260°C en continu, et +315°C en pointe

- Inodore et sans saveur. Capacité à entrer avec des produits alimentaires

- Grâce à son inertie chimique, le PTFE est inattaquable par aucun produit chimique tels acide, sel, solvants, exception faite des fluorines (CaF²) et trifluorines à températures élevées, et sous forte pression, ainsi que du Sodium (Na) et du Potassium (K) en fusion, et enfin des produits s’attaquant au verre.

- Résistance à l’arc supérieure à 300 secondes

- Facteur de perte inférieure à 2 10-4 à 60Hz, 1 Hz, 106 Hz

- Constance diélectrique 2.1 à 60 Hz, 1 KHz, 106 Hz

COMPOSITION :	Chaîne et trame Tissu de Verre

enduit de PTFE

POIDS NOMINAL :	670 grammes/M²

EPAISSEUR NOMINALE :		0.370 mm – 370 microns –  37/100ème

POINT de RUPTURE :	72 KGF/cm

PART de PTFE :	63 %